Приложение Б
Результаты лабораторных исследований грунтов

Таблица Б.1 - Ведомость физических свойств грунтов
     +--------------------------------------------------------------------------------------------------+

     |      |        |Глубина|Приро-|  Плотность, г/см3  | Влажность,%   | Число |Показа-|Коэффи-| Сте- |

     |Номер |Скважина|отбора |дная  |--------------------|---------------| плас- |тель   |циент  | пень |

     |      |        |пробы  |влаж- |сухого|грунта|частиц|на гра-|на гра-| тично-|текуче-|порис -| влаж-|

     |  п/п |   N    |( верх |ность |грунта|      |грунта|нице те|нице ра| сти   |сти    |тости  | ности|

     |      |        |ин-ла)м|      |      |      |      |кучести|скатыв.|       |       |       |      |

     |------+--------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

                                   Инженерно - геологический элемент N 4а Глина твердая и полутвердая
     |   1  |  1431  |  1.50 | 22.0 |      |      |      |  45.0 |  22.0 | 23.0  |   0.0 |       |      |

     |   2  |  1467  |  2.00 | 22.0 | 1.52 | 1.85 | 2.73 |  41.0 |  21.0 | 20.0  |    .1 |  .800 |  .75 |

     |   3  |  1467  |  4.00 | 25.0 | 1.52 | 1.90 | 2.72 |  45.0 |  28.0 | 17.0  |   -.2 |  .790 |  .86 |

     |   4  |  2485  |  4.00 | 16.0 | 1.55 | 1.80 | 2.73 |  39.0 |  21.0 | 18.0  |   -.3 |  .760 |  .58 |

     |   5  |  3720  |  4.00 | 26.0 | 1.43 | 1.80 | 2.72 |  45.0 |  23.0 | 22.0  |    .1 |  .900 |  .78 |

     |   6  |  5720  |  2.00 | 21.0 | 1.53 | 1.85 | 2.73 |  39.0 |  16.0 | 23.0  |    .2 |  .790 |  .73 |

     |   7  |  7720  |  2.00 | 24.0 | 1.52 | 1.88 | 2.73 |  43.0 |  20.0 | 23.0  |    .2 |  .800 |  .82 |

     |   8  | 14485  |  6.00 | 19.0 |      |      |      |  50.0 |  21.0 | 29.0  |   -.1 |       |      |

     |   9  | 14485  |  8.00 | 19.0 |      |      |      |  49.0 |  22.0 | 27.0  |   -.1 |       |      |

     |  10  | 54431  | 16.00 | 24.0 |      |      |      |  51.0 |  22.0 | 29.0  |    .1 |       |      |

     Число определений   -      10      -      6      6      10      -       -      -        -       -  |

     Максимальное      16.00   26.0   1.55   1.90   2.73    51.0    28.0   29.0       .2    .900    .86 |

     Минимальное        1.50   16.0   1.43   1.80   2.72    39.0    16.0   17.0      -.3    .760    .58 |

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Инженерно - геологический элемент N 4б Глина тугопластичная
     |   1  |  1485  |  2.00 | 25.0 |      |      |      |  37.0 |  19.0 | 18.0  |    .3 |       |      |

     |   2  |  1720  |  2.00 | 26.0 | 1.44 | 1.82 | 2.72 |  37.0 |  19.0 | 18.0  |    .4 |  .880 |  .80 |

     |   3  |  1720  |  4.00 | 34.0 | 1.46 | 1.95 | 2.72 |  47.0 |  25.0 | 22.0  |    .4 |  .870 | 1.06 |

     |   4  |  1720  |  6.00 | 32.0 | 1.38 | 1.82 | 2.72 |  47.0 |  25.0 | 22.0  |    .3 |  .970 |  .89 |

     Число определений   -       4      -      3      3       4      -       -      -        -       -  |

     Максимальное       6.00   34.0   1.46   1.95   2.72    47.0    25.0   22.0       .4    .970   1.06 |

     Минимальное        2.00   25.0   1.38   1.82   2.72    37.0    19.0   18.0       .3    .870    .80 |

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Инженерно - геологический элемент N 4в Глина мягкопластичная
     |   1  |  1168  |  3.50 | 42.0 | 1.41 | 2.00 | 2.73 |  52.0 |  24.0 | 28.0  |    .6 |  .940 | 1.22 |

     |   2  |  5485  |  2.00 | 31.0 |      |      |      |  40.0 |  20.0 | 20.0  |    .6 |       |      |

     |   3  |  7168  |  2.00 | 31.0 | 1.41 | 1.85 | 2.73 |  40.0 |  20.0 | 20.0  |    .6 |  .930 |  .91 |

     |   4  |  7168  |  4.00 | 30.0 | 1.42 | 1.84 | 2.72 |  39.0 |  19.0 | 20.0  |    .6 |  .920 |  .89 |

     Число определений   -       4      -      3      3       4      -       -      -        -       -  |

     Максимальное       4.00   42.0   1.42   2.00   2.73    52.0    24.0   28.0       .6    .940   1.22 |

     Минимальное        2.00   30.0   1.41   1.84   2.72    39.0    19.0   20.0       .6    .920    .89 |

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Инженерно - геологический элемент N 5а Суглинок твердый и полутвердый
     |   1  |  2467  |  2.00 | 20.0 |      |      |      |  32.0 |  18.0 | 14.0  |    .1 |       |      |

     |   2  |  2485  |  2.00 | 13.0 | 1.58 | 1.78 | 2.72 |  32.0 |  19.0 | 13.0  |   -.5 |  .730 |  .49 |

     +--------------------------------------------------------------------------------------------------+

     |      |        |Глубина|Приро-|  Плотность, г/см3  | Влажность,%   | Число |Показа-|Коэффи-| Сте- |

     |Номер |Скважина|отбора |дная  |--------------------|---------------| плас- |тель   |циент  | пень |

     |      |        |пробы  |влаж- |сухого|грунта|частиц|на гра-|на гра-| тично-|текуче-|порис -| влаж-|

     |  п/п |   N    |( верх |ность |грунта|      |грунта|нице те|нице ра| сти   |сти    |тости  | ности|

     |      |        |ин-ла)м|      |      |      |      |кучести|скатыв.|       |       |       |      |

     |------+--------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

     |   3  |  2485  |  6.00 | 13.0 | 1.58 | 1.78 | 2.72 |  33.0 |  20.0 | 13.0  |   -.5 |  .730 |  .49 |

     |   4  |  2485  |  8.00 | 14.0 | 1.57 | 1.79 | 2.72 |  31.0 |  19.0 | 12.0  |   -.4 |  .730 |  .52 |

     |   5  |  3467  |  2.00 | 21.0 |      |      |      |  39.0 |  21.0 | 18.0  |   0.0 |       |      |

     |   6  |  3467  |  4.00 | 23.0 |      |      |      |  41.0 |  20.0 | 21.0  |    .1 |       |      |

     |   7  | 11485  |  4.00 | 16.0 |      |      |      |  23.0 |  15.0 |  8.0  |    .1 |       |      |

     |   8  | 17485  |  1.90 | 18.0 | 1.65 | 1.95 | 2.72 |  30.0 |  19.0 | 11.0  |   -.1 |  .650 |  .76 |

     |   9  | 17485  |  2.00 | 18.0 | 1.66 | 1.96 | 2.72 |  30.0 |  18.0 | 12.0  |   0.0 |  .640 |  .77 |

     |  10  | 17485  |  3.90 | 21.0 | 1.67 | 2.02 | 2.72 |  33.0 |  19.0 | 14.0  |    .1 |  .630 |  .91 |

     |  11  | 17485  |  4.05 | 21.0 | 1.65 | 2.00 | 2.72 |  32.0 |  19.0 | 13.0  |    .2 |  .650 |  .88 |

     |  12  | 20485  |  2.00 | 18.0 | 1.68 | 1.98 | 2.72 |  33.0 |  20.0 | 13.0  |   -.2 |  .620 |  .79 |

     |  13  | 20485  |  4.00 | 22.0 | 1.61 | 1.97 | 2.72 |  36.0 |  20.0 | 16.0  |    .1 |  .680 |  .87 |

     |  14  | 32485  |  4.00 | 11.0 |      |      |      |  21.0 |  14.0 |  7.0  |   -.4 |       |      |

     |  15  | 39485  |  2.00 |  6.0 |      |      |      |  30.0 |  16.0 | 14.0  |   -.7 |       |      |

     |  16  | 58431  |  4.00 | 15.0 |      |      |      |  35.0 |  22.0 | 13.0  |   -.5 |       |      |

     |  17  | 152431 |  2.80 | 12.0 | 1.60 | 1.79 | 2.70 |  20.0 |  13.0 |  7.0  |   -.1 |  .690 |  .47 |

     |  18  | 152431 |  3.00 | 11.0 | 1.59 | 1.77 | 2.70 |  20.0 |  13.0 |  7.0  |   -.3 |  .690 |  .43 |

     Число определений   -      18      -     11     11      18      -       -      -        -       -  |

     Максимальное       8.00   23.0   1.68   2.02   2.72    41.0    22.0   21.0       .2    .730    .91 |

     Минимальное        1.90    6.0   1.57   1.77   2.70    20.0    13.0    7.0      -.7    .620    .43 |

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Инженерно - геологический элемент N 5б Суглинок тугопластичный
     |   1  |  1720  |  2.00 | 19.0 |      |      |      |  28.0 |  15.0 | 13.0  |    .3 |       |      |

     |   2  |  3720  |  2.00 | 22.0 |      |      |      |  30.0 |  16.0 | 14.0  |    .4 |       |      |

     |   3  |  9485  |  8.00 | 18.0 |      |      |      |  22.0 |  15.0 |  7.0  |    .4 |       |      |

     |   4  | 13485  |  2.00 | 20.0 |      |      |      |  26.0 |  15.0 | 11.0  |    .5 |       |      |

     |   5  | 20485  |  8.00 | 21.0 |      |      |      |  32.0 |  16.0 | 16.0  |    .3 |       |      |

     |   6  | 37485  |  2.00 | 28.0 | 1.52 | 1.95 | 2.73 |  39.0 |       |       |       |  .790 |  .97 |

     |   7  | 55485  |  2.00 | 25.0 |      |      |      |  35.0 |  18.0 | 17.0  |    .4 |       |      |

     |   8  | 56485  |  2.00 | 26.0 |      |      |      |  34.0 |  18.0 | 16.0  |    .5 |       |      |

     |   9  | 60431  | 12.00 | 21.0 |      |      |      |  30.0 |  15.0 | 15.0  |    .4 |       |      |

     |  10  | 147431 |  1.00 | 23.0 | 1.53 | 1.88 | 2.76 |  38.0 |  16.0 | 22.0  |    .3 |  .810 |  .79 |

     |  11  | 147431 |  1.20 | 23.0 | 1.51 | 1.86 | 2.76 |  38.0 |  16.0 | 22.0  |    .3 |  .830 |  .77 |

     |  12  | 148431 |  1.70 | 20.0 | 1.68 | 2.02 | 2.75 |  31.0 |  14.0 | 17.0  |    .4 |  .630 |  .87 |

     |  13  | 149431 |  1.40 | 17.0 | 1.71 | 2.00 | 2.75 |  32.0 |  14.0 | 18.0  |    .2 |  .610 |  .77 |

     |  14  | 149431 |  2.00 | 23.0 | 1.66 | 2.04 | 2.73 |  28.0 |  14.0 | 14.0  |    .6 |  .650 |  .97 |

     |  15  | 150431 |  1.60 | 14.0 | 1.95 | 2.22 | 2.74 |  25.0 |  10.0 | 15.0  |    .3 |  .410 |  .94 |

     |  16  | 150431 |  1.80 | 14.0 | 1.90 | 2.17 | 2.74 |  25.0 |  10.0 | 15.0  |    .3 |  .440 |  .87 |

     |  17  | 150431 |  2.00 | 24.0 | 1.68 | 2.08 | 2.72 |  27.0 |  15.0 | 12.0  |    .8 |  .620 | 1.05 |

     |  18  | 150431 |  2.20 | 26.0 | 1.63 | 2.06 | 2.72 |  27.0 |  15.0 | 12.0  |    .9 |  .660 | 1.07 |

     |  19  | 151431 |  1.80 | 19.0 | 1.70 | 2.02 | 2.74 |  30.0 |  15.0 | 15.0  |    .3 |  .610 |  .85 |

     |  20  | 151431 |  2.00 | 19.0 | 1.67 | 1.99 | 2.74 |  30.0 |  15.0 | 15.0  |    .3 |  .640 |  .82 |

     +--------------------------------------------------------------------------------------------------+

     |      |        |Глубина|Приро-|  Плотность, г/см3  | Влажность,%   | Число |Показа-|Коэффи-| Сте- |

     |Номер |Скважина|отбора |дная  |--------------------|---------------| плас- |тель   |циент  | пень |

     |      |        |пробы  |влаж- |сухого|грунта|частиц|на гра-|на гра-| тично-|текуче-|порис -| влаж-|

     |  п/п |   N    |( верх |ность |грунта|      |грунта|нице те|нице ра| сти   |сти    |тости  | ности|

     |      |        |ин-ла)м|      |      |      |      |кучести|скатыв.|       |       |       |      |

     |------+--------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

     Число определений   -      20      -     12     12      20      -       -      -        -       -  |

     Максимальное      12.00   28.0   1.95   2.22   2.76    39.0    18.0   22.0       .9    .830   1.07 |

     Минимальное        1.00   14.0   1.51   1.86   2.72    22.0    10.0    7.0       .2    .410    .77 |

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

               Инженерно - геологический элемент N 5в Суглинок мягкопластичный до текучепластичного
     |   1  |  1168  |  2.50 | 24.0 | 1.58 | 1.96 | 2.73 |  31.0 |  15.0 | 16.0  |    .6 |  .730 |  .90 |

     |   2  |  1485  |  4.00 | 25.0 |      |      |      |  32.0 |  18.0 | 14.0  |    .5 |       |      |

     |   3  |  1485  |  8.00 | 24.0 |      |      |      |  27.0 |  15.0 | 12.0  |    .8 |       |      |

     |   4  |  1722  |  4.00 | 34.0 |      |      |      |  29.0 |  15.0 | 14.0  |   1.4 |       |      |

     |   5  |  1722  |  6.00 | 30.0 |      |      |      |  25.0 |  14.0 | 11.0  |   1.5 |       |      |

     |   6  |  2467  |  3.00 | 32.0 |      |      |      |  35.0 |  19.0 | 16.0  |    .8 |       |      |

     |   7  |  3168  |  2.00 | 23.0 | 1.59 | 1.95 | 2.73 |  32.0 |  16.0 | 16.0  |    .4 |  .720 |  .87 |

     |   8  |  4431  |  2.00 | 28.0 |      |      |      |  31.0 |  17.0 | 14.0  |    .8 |       |      |

     |   9  |  4722  |  6.00 | 28.0 |      |      |      |  23.0 |  15.0 |  8.0  |   1.6 |       |      |

     |  10  |  5485  |  4.00 | 33.0 |      |      |      |  32.0 |  17.0 | 15.0  |   1.1 |       |      |

     |  11  |  5485  |  6.00 | 28.0 |      |      |      |  29.0 |  16.0 | 13.0  |    .9 |       |      |

     |  12  |  5485  |  8.00 | 28.0 |      |      |      |  31.0 |  19.0 | 12.0  |    .8 |       |      |

     |  13  |  5722  |  6.00 | 26.0 |      |      |      |  23.0 |  16.0 |  7.0  |   1.4 |       |      |

     |  14  |  6485  |  8.00 | 22.0 |      |      |      |  23.0 |  15.0 |  8.0  |    .9 |       |      |

     |  15  |  8485  |  4.00 | 21.0 |      |      |      |  20.0 |  14.0 |  6.0  |   1.2 |       |      |

     |  16  |  8485  |  6.00 | 23.0 |      |      |      |  21.0 |  15.0 |  6.0  |   1.3 |       |      |

     |  17  | 11485  |  6.00 | 22.0 |      |      |      |  23.0 |  14.0 |  9.0  |    .9 |       |      |

     |  18  | 11485  |  8.00 | 22.0 |      |      |      |  19.0 |  13.0 |  6.0  |   1.5 |       |      |

     |  19  | 13485  |  4.00 | 21.0 |      |      |      |  25.0 |  14.0 | 11.0  |    .6 |       |      |

     |  20  | 13485  |  6.00 | 24.0 |      |      |      |  25.0 |  14.0 | 11.0  |    .9 |       |      |

     |  21  | 20485  |  6.00 | 20.0 |      |      |      |  27.0 |  16.0 | 11.0  |    .4 |       |      |

     |  22  | 22485  |  4.00 | 21.0 |      |      |      |  22.0 |  14.0 |  8.0  |    .9 |       |      |

     |  23  | 22485  |  6.00 | 20.0 |      |      |      |  21.0 |  13.0 |  8.0  |    .9 |       |      |

     |  24  | 22485  |  8.00 | 19.0 |      |      |      |  22.0 |  13.0 |  9.0  |    .7 |       |      |

     |  25  | 27431  |  2.00 | 20.0 |      |      |      |  26.0 |  14.0 | 12.0  |    .5 |       |      |

     |  26  | 27431  |  4.00 | 20.0 |      |      |      |  22.0 |  14.0 |  8.0  |    .8 |       |      |

     |  27  | 32485  |  6.00 | 21.0 |      |      |      |  23.0 |  14.0 |  9.0  |    .8 |       |      |

     |  28  | 32485  |  8.00 | 21.0 |      |      |      |  20.0 |  14.0 |  6.0  |   1.2 |       |      |

     |  29  | 43485  |  6.00 | 25.0 |      |      |      |  29.0 |  18.0 | 11.0  |    .6 |       |      |

     |  30  | 43485  |  8.00 | 25.0 |      |      |      |  31.0 |  19.0 | 12.0  |    .5 |       |      |

     |  31  | 47431  |  4.00 | 20.0 |      |      |      |  20.0 |  12.0 |  8.0  |   1.0 |       |      |

     |  32  | 47431  |  6.00 | 20.0 |      |      |      |  20.0 |  13.0 |  7.0  |   1.0 |       |      |

     |  33  | 47431  |  8.00 | 21.0 |      |      |      |  18.0 |  11.0 |  7.0  |   1.4 |       |      |

     |  34  | 47431  | 10.00 | 21.0 |      |      |      |  18.0 |  11.0 |  7.0  |   1.4 |       |      |

     |  35  | 48431  |  4.00 | 19.0 |      |      |      |  20.0 |  13.0 |  7.0  |    .9 |       |      |

     |  36  | 48431  |  6.00 | 24.0 |      |      |      |  24.0 |  14.0 | 10.0  |   1.0 |       |      |

     +--------------------------------------------------------------------------------------------------+

     |      |        |Глубина|Приро-|  Плотность, г/см3  | Влажность,%   | Число |Показа-|Коэффи-| Сте- |

     |Номер |Скважина|отбора |дная  |--------------------|---------------| плас- |тель   |циент  | пень |

     |      |        |пробы  |влаж- |сухого|грунта|частиц|на гра-|на гра-| тично-|текуче-|порис -| влаж-|

     |  п/п |   N    |( верх |ность |грунта|      |грунта|нице те|нице ра| сти   |сти    |тости  | ности|

     |      |        |ин-ла)м|      |      |      |      |кучести|скатыв.|       |       |       |      |

     |------+--------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

     |  37  | 48431  |  8.00 | 23.0 |      |      |      |  22.0 |  13.0 |  9.0  |   1.1 |       |      |

     |  38  | 48431  | 10.00 | 21.0 |      |      |      |  17.0 |  10.0 |  7.0  |   1.6 |       |      |

     |  39  | 48431  | 12.00 | 23.0 |      |      |      |  18.0 |  11.0 |  7.0  |   1.7 |       |      |

     |  40  | 48431  | 15.00 | 24.0 |      |      |      |  20.0 |  13.0 |  7.0  |   1.6 |       |      |

     |  41  | 55485  |  4.50 | 27.0 |      |      |      |  32.0 |  20.0 | 12.0  |    .6 |       |      |

     |  42  | 151431 |  3.80 | 26.0 | 1.59 | 2.00 | 2.73 |  28.0 |  14.0 | 14.0  |    .9 |  .720 |  .99 |

     |  43  | 151431 |  4.00 | 27.0 | 1.58 | 2.01 | 2.73 |  28.0 |  14.0 | 14.0  |    .9 |  .720 | 1.02 |

     Число определений   -      43      -      4      4      43      -       -      -        -       -  |

     Максимальное      15.00   34.0   1.59   2.01   2.73    35.0    20.0   16.0      1.7    .730   1.02 |

     Минимальное        2.00   19.0   1.58   1.95   2.73    17.0    10.0    6.0       .4    .720    .87 |

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Инженерно - геологический элемент N 7а
     |   1  |   46   |  4.00 | 18.0 | 1.71 | 2.02 | 2.71 |  19.0 |  12.0 |  7.0  |    .9 |  .580 |  .84 |

     |   2  |   46   |  6.00 | 18.0 | 1.86 | 2.20 | 2.71 |  18.0 |  12.0 |  6.0  |   1.0 |  .450 | 1.08 |

     |   3  |   46   |  8.00 | 19.0 |      |      |      |  18.0 |  11.0 |  7.0  |   1.1 |       |      |

     |   4  |   46   | 10.00 | 22.0 |      |      |      |  20.0 |  12.0 |  8.0  |   1.3 |       |      |

     |   5  |   47   |  2.00 |  7.0 | 1.82 | 1.95 | 2.71 |  18.0 |  12.0 |  6.0  |   -.8 |  .490 |  .39 |

     |   6  |  105   |  3.00 |  6.0 | 1.78 | 1.89 | 2.70 |  18.0 |  15.0 |  3.0  |  -3.0 |  .510 |  .31 |

     |   7  |  109   |  8.00 | 18.0 | 1.72 | 2.03 | 2.71 |  21.0 |  15.0 |  6.0  |    .5 |  .580 |  .85 |

     |   8  |  113   |  6.00 | 19.0 | 1.76 | 2.09 | 2.66 |       |       |       |       |  .510 |  .98 |

     |   9  |  117   |  4.00 | 22.0 | 1.75 | 2.13 | 2.67 |       |       |       |       |  .530 | 1.11 |

     |  10  |  117   |  6.00 | 24.0 | 1.69 | 2.09 | 2.66 |       |       |       |       |  .580 | 1.10 |

     |  11  |  120   |  4.00 | 23.0 | 1.68 | 2.07 | 2.66 |       |       |       |       |  .580 | 1.05 |

     |  12  |  120   |  6.00 | 23.0 | 1.74 | 2.14 | 2.67 |       |       |       |       |  .530 | 1.15 |

     |  13  |  150   |  3.00 | 20.0 | 1.75 | 2.10 | 2.72 |  25.0 |  17.0 |  8.0  |    .4 |  .550 |  .98 |

     |  14  |  150   |  3.20 | 21.0 | 1.74 | 2.10 | 2.72 |  25.0 |  17.0 |  8.0  |    .5 |  .570 | 1.01 |

     |  15  |  150   |  4.00 | 30.0 | 1.52 | 1.97 | 2.72 |  29.0 |  17.0 | 12.0  |   1.1 |  .790 | 1.03 |

     |  16  |  150   |  5.00 | 32.0 | 1.44 | 1.90 | 2.72 |  29.0 |  17.0 | 12.0  |   1.3 |  .890 |  .98 |

     |  17  |  152   |  1.00 |  9.0 | 1.46 | 1.59 | 2.65 |       |       |       |       |  .820 |  .29 |

     |  18  |  152   |  1.20 |  7.0 | 1.43 | 1.53 | 2.65 |       |       |       |       |  .850 |  .22 |

     |  19  |  152   |  2.00 |  7.0 | 1.37 | 1.47 | 2.65 |       |       |       |       |  .930 |  .20 |

     |  20  |  152   |  2.20 |  7.0 | 1.37 | 1.47 | 2.65 |       |       |       |       |  .930 |  .20 |

     Число определений   -      20      -     18     18      11      -       -      -        -       -  |

     Максимальное      10.00   32.0   1.86   2.20   2.72    29.0    17.0   12.0      1.3    .930   1.15 |

     Минимальное        1.00    6.0   1.37   1.47   2.65    18.0    11.0    3.0     -3.0    .450    .20 |

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Инженерно - геологический элемент N 7б
     |   1  |   46   |  2.00 | 12.0 | 1.74 | 1.95 | 2.71 |  16.0 |  10.0 |  6.0  |    .3 |  .560 |  .58 |

     |   2  |   48   |  2.00 |  6.0 |      |      |      |  16.0 |  10.0 |  6.0  |   -.7 |       |      |

     |   3  |  110   | 10.00 | 23.0 | 1.63 | 2.00 | 2.69 |  22.0 |  19.0 |  3.0  |   1.3 |  .650 |  .95 |

     |   4  |  113   |  4.00 | 13.0 | 1.85 | 2.09 | 2.67 |       |       |       |       |  .440 |  .78 |

     +--------------------------------------------------------------------------------------------------+

     |      |        |Глубина|Приро-|  Плотность, г/см3  | Влажность,%   | Число |Показа-|Коэффи-| Сте- |

     |Номер |Скважина|отбора |дная  |--------------------|---------------| плас- |тель   |циент  | пень |

     |      |        |пробы  |влаж- |сухого|грунта|частиц|на гра-|на гра-| тично-|текуче-|порис -| влаж-|

     |  п/п |   N    |( верх |ность |грунта|      |грунта|нице те|нице ра| сти   |сти    |тости  | ности|

     |      |        |ин-ла)м|      |      |      |      |кучести|скатыв.|       |       |       |      |

     |------+--------+-------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------|

     |   5  |  113   |  8.00 | 19.0 | 1.76 | 2.10 | 2.67 |       |       |       |       |  .510 |  .99 |

     |   6  |  113   | 10.00 | 21.0 | 1.73 | 2.09 | 2.67 |       |       |       |       |  .550 | 1.03 |

     |   7  |  10а390|  2.00 | 22.0 | 1.72 | 2.08 | 2.67 |       |       |       |       |  .560 | 1.05 |

     |   8  |  10а390|  4.00 | 23.0 | 1.74 | 2.10 | 2.67 |       |       |       |       |  .530 | 1.00 |

     Число определений   -       6      -      5      5       3      -       -      -        -       -  |

     Максимальное      10.00   23.0   1.85   2.10   2.71    22.0    19.0    6.0      1.3    .650   1.03 |

     Минимальное        2.00    6.0   1.63   1.95   2.67    16.0    10.0    3.0      -.7    .440    .58 |

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Инженерно - геологический элемент N 7в
     |   1  | 58168  | 10.00 | 29.0 | 1.50 | 1.94 | 2.66 |       |       |       |       |  .770 | 1.00 |

     |   2  | 58168  | 12.00 | 30.0 | 1.50 | 1.95 | 2.67 |       |       |       |       |  .780 | 1.03 |

     |   3  | 58168  | 14.00 | 26.0 | 1.55 | 1.95 | 2.66 |       |       |       |       |  .720 |  .96 |

     |   4  | 58168  | 16.00 | 29.0 | 1.50 | 1.94 | 2.67 |       |       |       |       |  .780 | 1.00 |

     |   5  | 58168  | 18.00 | 28.0 | 1.53 | 1.96 | 2.67 |       |       |       |       |  .740 | 1.01 |

     |   6  | 58168  | 20.00 | 29.0 | 1.51 | 1.95 | 2.68 |       |       |       |       |  .770 | 1.01 |

     Число определений   -       6      -      6      6       0      -       -      -        -       -  |

     Максимальное      20.00   30.0   1.55   1.96   2.68                                    .780   1.03 |

     Минимальное       10.00   26.0   1.50   1.94   2.66                                    .720    .96 |

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Инженерно - геологический элемент N 8

     |   1  | 30168  |  6.00 | 35.0 | 1.48 | 2.00 | 2.75 |  46.0 |  25.0 | 21.0  |    .5 |  .860 | 1.12 |

     |   2  | 37168  | 12.00 | 33.0 | 1.52 | 2.02 | 2.75 |  43.0 |  25.0 | 18.0  |    .4 |  .810 | 1.12 |

     |   3  | 40168  |  6.00 | 32.0 | 1.52 | 2.00 | 2.75 |  48.0 |  24.0 | 24.0  |    .3 |  .820 | 1.08 |

     |   4  | 40168  |  8.00 | 31.0 | 1.53 | 2.00 | 2.75 |  46.0 |  25.0 | 21.0  |    .3 |  .800 | 1.06 |

     |   5  | 42168  | 10.00 | 35.0 | 1.50 | 2.02 | 2.76 |  45.0 |  20.0 | 25.0  |    .6 |  .840 | 1.14 |

     |   6  | 42168  | 12.00 | 31.0 | 1.53 | 2.01 | 2.75 |  48.0 |  23.0 | 25.0  |    .3 |  .790 | 1.08 |

     |   7  | 53431  | 22.00 | 40.0 |      |      |      |  54.0 |  26.0 | 28.0  |    .5 |       |      |

     |   8  | 53431  | 24.00 | 38.0 |      |      |      |  45.0 |  28.0 | 17.0  |    .6 |       |      |

     |   9  | 58431  | 22.00 | 29.0 |      |      |      |  42.0 |  21.0 | 21.0  |    .4 |       |      |

     |  10  | 58431  | 24.00 | 42.0 |      |      |      |  56.0 |  30.0 | 26.0  |    .5 |       |      |

     |  11  | 58431  | 26.00 | 27.0 |      |      |      |  49.0 |  22.0 | 27.0  |    .2 |       |      |

     |  12  | 58431  | 28.00 | 28.0 |      |      |      |  48.0 |  21.0 | 27.0  |    .3 |       |      |

     |  13  | 58431  | 30.00 | 34.0 |      |      |      |  44.0 |  22.0 | 22.0  |    .6 |       |      |

     |  14  | 59431  | 18.00 | 27.0 |      |      |      |  41.0 |  20.0 | 21.0  |    .3 |       |      |

     |  15  | 59431  | 20.00 | 26.0 |      |      |      |  48.0 |  23.0 | 25.0  |    .1 |       |      |

     Число определений   -      15      -      6      6      15      -       -      -        -       -  |

     Максимальное      30.00   42.0   1.53   2.02   2.76    56.0    30.0   28.0       .6    .860   1.14 |

     Минимальное        6.00   26.0   1.48   2.00   2.75    41.0    20.0   17.0       .1    .790   1.06 |

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

        Примечание : в выборку не включены анализы, отбракованные как грубые ошибки по V-критерию

Таблица Б.2 - Нормативные и расчетные характеристики физических свойств грунтов и оценка выборки по ИГЭ
    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    |           |Приро-|  Плотность, г/см3  | Плотность грунта , г/см3  |Коэффи-| Сте-  |  Влажность, % | Число | Пока-  |

    | Статисти- |дная  |--------------------|     при доверительной     |циент  | пень  |---------------| плас- | затель |

    | ческие    |влаж -|сухого|частиц|грунта|        вероятности        |порис -| влаж- |на гра-|на гра-| тично-| теку-  |

    | критерии  |ность,|грунта|грунта|      |---------------------------|тости  | ности |нице те|нице   | сти   | чести  |

    |           |   %  |      |      |      | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 0.98 |доли.ед|       |кучести|плстич.|       |        |

    |-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|

    |    Инженерно-геологический элемент N 4а                                                                            |

    |Нормативное| 21.8 | 1.52 | 2.73 | 1.85 | 1.83 | 1.82 | 1.81 | 1.80 |  .800 |  .740 |  44.7 |  21.6 |  23.1 |    .01 |

    |Число опред|  10  |  -   |   6  |   6  |  -   |  -   |  -   |  -   |    6  |   -   |   10  |   10  |   10  |   -    |

    |K вариации |  .14 |  -   |  .00 |  .02 |  -   |  -   |  -   |  -   |  .06  |   -   |   .10 |   .14 |   .18 |   -    |

    |    Инженерно-геологический элемент N 4б                                                                            |

    |Нормативное| 29.3 | 1.44 | 2.72 | 1.86 |      |      |      |      |  .890 |  .900 |  42.0 |  22.0 |  20.0 |    .36 |

    |Число опред|   4  |  -   |   3  |   3  |  -   |  -   |  -   |  -   |    3  |   -   |    4  |    4  |    4  |   -    |

    |K вариации |  .15 |  -   |  .00 |  .04 |  -   |  -   |  -   |  -   |  .06  |   -   |   .14 |   .16 |   .12 |   -    |

    |    Инженерно-геологический элемент N 4в                                                                            |

    |Нормативное| 33.5 | 1.42 | 2.73 | 1.90 |      |      |      |      |  .920 |  .990 |  42.8 |  20.8 |  22.0 |    .58 |

    |Число опред|   4  |  -   |   3  |   3  |  -   |  -   |  -   |  -   |    3  |   -   |    4  |    4  |    4  |   -    |

    |K вариации |  .17 |  -   |  .00 |  .05 |  -   |  -   |  -   |  -   |  .01  |   -   |   .14 |   .11 |   .18 |   -    |

    |    Инженерно-геологический элемент N 5а                                                                            |

    |Нормативное| 16.3 | 1.63 | 2.72 | 1.89 | 1.86 | 1.85 | 1.83 | 1.81 |  .670 |  .660 |  30.6 |  18.1 |  12.6 |   -.14 |

    |Число опред|  18  |  -   |  11  |  11  |  -   |  -   |  -   |  -   |   11  |   -   |   18  |   18  |   18  |   -    |

    |K вариации |  .29 |  -   |  .00 |  .06 |  -   |  -   |  -   |  -   |  .06  |   -   |   .20 |   .15 |   .30 |   -    |

    |    Инженерно-геологический элемент N 5б                                                                            |

    |Нормативное| 21.1 | 1.67 | 2.74 | 2.02 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.95 |  .640 |  .900 |  30.4 |  14.8 |  15.5 |    .40 |

    |Число опред|  20  |  -   |  12  |  12  |  -   |  -   |  -   |  -   |   12  |   -   |   20  |   19  |   19  |   -    |

    |K вариации |  .18 |  -   |  .00 |  .05 |  -   |  -   |  -   |  -   |  .20  |   -   |   .15 |   .14 |   .23 |   -    |

    |    Инженерно-геологический элемент N 5в                                                                            |

    |Нормативное| 23.9 | 1.60 | 2.73 | 1.98 |      |      |      |      |  .710 |  .920 |  24.7 |  14.6 |  10.1 |    .91 |

    |Число опред|  43  |  -   |   4  |   4  |  -   |  -   |  -   |  -   |    4  |   -   |   43  |   43  |   43  |   -    |

    |K вариации |  .16 |  -   |  .00 |  .01 |  -   |  -   |  -   |  -   |  .01  |   -   |   .20 |   .16 |   .31 |   -    |

    |    Инженерно-геологический элемент N 8                                                                             |

    |Нормативное| 32.5 | 1.52 | 2.75 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  .820 | 1.100 |  46.9 |  23.7 |  23.2 |    .38 |

    |Число опред|  15  |  -   |   6  |   6  |  -   |  -   |  -   |  -   |    6  |   -   |   15  |   15  |   15  |   -    |

    |K вариации |  .15 |  -   |  .00 |  .00 |  -   |  -   |  -   |  -   |  .03  |   -   |   .09 |   .12 |   .14 |   -    |

Таблица Б.3 - Нормативные и расчетные характеристики физических свойств грунтов
    +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    |       |Приро-|  Плотность, г/см3  | Плотность грунта , г/см3  |Коэффи-| Сте-  |  Влажность, % | Число | Пока-  |

    | Номер |дная  |--------------------|     при доверительной     |циент  | пень  |---------------| плас- | затель |

    | И Г Э |влаж -|сухого|частиц|грунта|        вероятности        |порис -| влаж- |на гра-|на гра-| тично-| теку-  |

    |       |ность,|грунта|грунта|      |---------------------------|тости  | ности |нице те|нице   | сти   | чести  |

    |       |   %  |      |      |      | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 0.98 |доли.ед|       |кучести|плстич.|       |        |

    |-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|

    |  4а   | 21.8 | 1.52 | 2.73 | 1.85 | 1.83 | 1.82 | 1.81 | 1.80 |  .800 |  .740 |  44.7 |  21.6 |  23.1 |    .01 |

    |  4б   | 29.3 | 1.44 | 2.72 | 1.86 |      |      |      |      |  .890 |  .900 |  42.0 |  22.0 |  20.0 |    .36 |

    |  4в   | 33.5 | 1.42 | 2.73 | 1.90 |      |      |      |      |  .920 |  .990 |  42.8 |  20.8 |  22.0 |    .58 |

    |  5а   | 16.3 | 1.63 | 2.72 | 1.89 | 1.86 | 1.85 | 1.83 | 1.81 |  .670 |  .660 |  30.6 |  18.1 |  12.6 |   -.14 |

    |  5б   | 21.1 | 1.67 | 2.74 | 2.02 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.95 |  .640 |  .900 |  30.4 |  14.8 |  15.5 |    .40 |

    |  5в   | 23.9 | 1.60 | 2.73 | 1.98 |      |      |      |      |  .710 |  .920 |  24.7 |  14.6 |  10.1 |    .91 |

    |  7а   | 17.6 | 1.64 | 2.69 | 1.93 | 1.87 | 1.85 | 1.83 | 1.80 |  .640 |  .740 |  21.8 |  14.3 |   7.6 |    .44 |

    |  7б   | 15.7 | 1.77 | 2.68 | 2.05 |      |      |      |      |  .520 |  .810 |  18.0 |  13.0 |   5.0 |    .53 |

    |  7в   | 28.5 | 1.52 | 2.67 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  .760 | 1.000 |       |       |       |        |

    |  8    | 32.5 | 1.52 | 2.75 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  .820 | 1.100 |  46.9 |  23.7 |  23.2 |    .38 |

Таблица Б.4 - Ведомость гранулометрического состава песка пылеватого

	Номер п/п
	Номер скважины
	Глубина отбора проб, м
	Природная влажность, %
	Гранулометрический состав, %; размер частиц, мм

	
	
	
	
	20-10
	10-5
	5-2
	2-1
	1-0,5
	0,5-0,25
	0,25-0,1
	0,1-0,05
	0,05-0,01
	0,01-0,005
	<0,005

	ИГЭ-7а Песок пылеватый

	1
	24
	2,0
	5
	-
	-
	-
	-
	0,5
	33,8
	37,78
	11,09
	8,02
	3,6
	5,21


	2
	29
	2,0
	7
	-
	-
	-
	-
	0,23
	19,73
	51,68
	16,74
	3,61
	3,2
	4,81

	3
	29
	4,0
	23
	-
	-
	-
	-
	0,33
	14,58
	48,48
	20,19
	6,40
	2,01
	8,01

	4
	29
	8,0
	26
	-
	-
	-
	-
	0,05
	2,10
	11,75
	30,82
	26,44
	10,81
	18,03

	5
	32
	2,0
	5
	-
	-
	-
	0,01
	0,42
	15,57
	46,50
	19,47
	6,81
	2,01
	9,21

	6
	35
	2,0
	5
	-
	-
	-
	0,01
	2,97
	15,87
	55,12
	10,81
	4,81
	3,20
	7,21

	7
	35
	4,0
	12
	-
	-
	-
	-
	0,10
	9,08
	44,78
	25,61
	6,41
	2,80
	11,22

	8
	35
	8,0
	23
	-
	-
	-
	-
	0,73
	15,85
	53,40
	20,00
	2,81
	1,20
	6,01

	9
	37
	6,0
	30
	-
	-
	1,07
	0,96
	2,25
	29,88
	39,75
	6,86
	5,89
	3,92
	9,42

	10
	37
	8,0
	26
	-
	0,22
	0,03
	0,31
	1,96
	28,02
	40,65
	13,27
	2,79
	3,19
	9,56

	11
	39
	8,0
	21
	-
	-
	0,16
	0,63
	1,69
	14,78
	48,71
	19,32
	4,77
	3,58
	6,36

	12
	47
	2,0
	7
	-
	-
	-
	-
	0,03
	1,05
	50,63
	24,25
	10,02
	4,00
	10,02

	13
	50
	4,0
	7
	-
	-
	-
	0,13
	0,90
	11,26
	47,66
	22,45
	6,40
	4,40
	6,80

	14
	50
	6,0
	6
	-
	-
	-
	0,06
	0,60
	15,99
	48,60
	19,14
	3,60
	4,80
	7,21

	15
	53
	4,0
	7
	-
	-
	-
	0,08
	0,62
	9,47
	45,09
	20,32
	8,81
	3,20
	12,41

	16
	53
	6,0
	6
	-
	-
	-
	0,02
	0,20
	9,17
	60,49
	17,70
	4,01
	1,60
	6,81

	17
	53
	8,0
	8
	-
	-
	-
	0,08
	0,75
	11,89
	51,33
	20,34
	6,80
	3,21
	5,60

	18
	55
	2,0
	22
	-
	-
	-
	0,01
	3,90
	42,75
	27,10
	8,62
	3,20
	4,81
	9,61

	

	Среднее
	14
	-
	0,01
	0,07
	0,13
	1,01
	16,72
	44,97
	18,17
	6,76
	3,64
	8,53


Таблица Б.5 - Ведомость гранулометрического состава грунтов
    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    |Номер|  Сква-|Глубина|                    Гранулометрический состав по фракциям , %                                 |

    |     |  жина |опробов|----------------------------------------------------------------------------------------------|

    | п/п |   N   |(верх  | более|      |      |      |      | 0.5- | 0.25-|менее | 0.1- | 0.05- | 0.01- | 0.005-| менее |

    |     |       |интерв)|  10  | 10-5 |  5-2 |  2-1 |1-0.5 | 0.25 | 0.1  | 0.1  | 0.05 | 0.01  | 0.005 | 0.001 | 0.001 |

    |-----+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|

                                         Инженерно - геологический элемент N 7б
    |   1 |     11|  2.00 |      |      |      |   .01|  2.87| 43.52| 39.40|      |  9.39|  1.20 |   .41 |  3.20 |       |

    |   2 |     17|  6.00 |  1.68|   .72|  1.51|  2.40|  4.94| 37.19| 27.52|      |  7.15|  2.25 |  3.38 | 11.26 |       |

    |   3 |     24|  2.00 |      |      |      |      |  1.40| 34.80| 38.90|      | 10.09|  7.01 |  3.10 |  4.70 |       |

    |   4 |     24|  4.00 |      |      |      |   .01|  2.77| 23.20| 55.62|      |   .37|  4.01 |  4.01 | 10.01 |       |

    |   5 |     26|  2.00 |      |      |      |   .03|  1.80| 28.14| 45.56|      |  8.85|  5.21 |  2.40 |  8.01 |       |

    |   6 |     26|  4.00 |      |      |      |   .01|  2.52| 36.65| 47.20|      |  5.21|  2.40 |  1.20 |  4.81 |       |

    |   7 |     26|  6.00 |      |      |      |   .01|   .95| 30.72| 50.94|      |  7.37|  2.00 |  3.20 |  4.81 |       |

    |   8 |     35|  6.00 |      |      |      |      |  2.88| 17.15| 55.88|      | 13.27|  3.61 |  2.00 |  5.21 |       |

    |   9 |     37|  4.00 |      |      |   .22|  2.23|  3.19| 33.85| 41.21|      |  4.45|  4.69 |  3.13 |  7.03 |       |

    |  10 |     39|  4.00 |      |      |   .03|   .83|  1.71| 19.80| 63.67|      |  2.84|  5.16 |  1.59 |  4.37 |       |

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    |Номер|  Сква-|Глубина|                    Гранулометрический состав по фракциям , %                                 |

    |     |  жина |опробов|----------------------------------------------------------------------------------------------|

    | п/п |   N   |(верх  | более|      |      |      |      | 0.5- | 0.25-|менее | 0.1- | 0.05- | 0.01- | 0.005-| менее |

    |     |       |интерв)|  10  | 10-5 |  5-2 |  2-1 |1-0.5 | 0.25 | 0.1  | 0.1  | 0.05 | 0.01  | 0.005 | 0.001 | 0.001 |

    |-----+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------|

    |  11 |     39|  6.00 |      |      |      |   .12|   .72| 17.70| 61.90|      | 11.96|  1.20 |  2.00 |  4.40 |       |

    |  12 |     43|  2.00 |      |      |   .02|   .26|   .97| 14.68| 62.23|      | 14.25|  1.20 |  2.00 |  4.39 |       |

    |  13 |     47|  4.00 |      |      |      |   .01|   .05| 10.92| 73.92|      |  5.09|  3.20 |  1.20 |  5.61 |       |

    |  14 |     47|  6.00 |      |      |      |   .19|  1.37| 40.55| 48.78|      |  3.11|  1.60 |  1.20 |  3.20 |       |

    |  15 |     50|  2.00 |      |      |   .01|   .11|  1.35| 14.68| 59.35|      | 10.10|  3.60 |  3.60 |  7.20 |       |

    |  16 |     50|  8.00 |      |      |      |   .09|   .60| 20.96| 57.87|      |  8.87|  3.20 |  2.01 |  6.40 |       |

    |  17 |     53|  2.00 |      |      |      |   .24|  1.50| 17.13| 56.24|      | 15.30|  2.00 |  2.00 |  5.59 |       |

    |                                                                                                                    |

    Максимальное     8.00    1.68    .72   1.51   2.40   4.94  43.52  73.92         15.30   7.01    4.01   11.26         |

    Минимальное      2.00    1.68    .72    .01    .01    .05  10.92  27.52           .37   1.20     .41    3.20         |

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         Инженерно - геологический элемент N 7в
    |   1 |      3|  8.00 |      |      |      |   .03|  1.32| 54.51| 30.54|      |  6.79|  2.40 |  1.21 |  3.20 |       |

    |   2 |     47|  8.00 |      |      |   .01|   .48|  4.25| 50.82| 35.43|      |  1.83|  2.79 |  1.60 |  2.79 |       |

    |                                                                                                                    |

    Максимальное     8.00                   .01    .48   4.25  54.51  35.43          6.79   2.79    1.60    3.20         |

    Минимальное      8.00                   .01    .03   1.32  50.82  30.54          1.83   2.40    1.21    2.79         |

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Примечание : в выборку не включены анализы, отбракованные как грубые ошибки по V-критерию

Таблица Б.6 - Гранулометрический состав грунтов и оценка выборки по ИГЭ

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    |           |                Гранулометрический  состав  по  фракциям, %                                   | Степень |

    | Статисти- |----------------------------------------------------------------------------------------------| неодно -|

    | ческие    | более|      |      |      |      | 0.5- | 0.25-|менее | 0.1- | 0.05- | 0.01- | 0.005-| менее | родно-  |

    | критерии  |  10  | 10-5 | 5-2  | 2-1  |1-0.5 | 0.25 | 0.1  | 0.1  | 0.05 | 0.01  | 0.005 | 0.001 | 0.001 | сти,Сu  |

    |-----------|------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------ +---------|

    |     Инженерно-геологический элемент N 7б                                                                           |

    |Нормативное|  1.68|   .72|   .36|   .44|  1.86| 25.98| 52.13|      |  8.10|  3.15 |  2.26 |  5.89 |       |   6.5   |

    |Число опред|   1  |   1  |   5  |  15  |  17  |  17  |  17  |      |  17  |   17  |   17  |   17  |       |    -    |

    |К вариации | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1.81 |  .65 |  .40 |  .22 |      |  .53 |   .53 |   .44 |   .38 |       |    -    |

    |     Инженерно-геологический элемент N 7в                                                                           |

    |Нормативное|      |      |   .01|   .26|  2.79| 52.67| 32.99|      |  4.31|  2.60 |  1.41 |  3.00 |       |   3.8   |

    |Число опред|      |      |   1  |   2  |   2  |   2  |   2  |      |   2  |    2  |    2  |    2  |       |    -    |

    |К вариации |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 |  0.00 |  0.00 |  0.00 |       |    -    |

Таблица Б.7 - Гранулометрический состав грунтов

    +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    |       |                Гранулометрический  состав  по  фракциям, %                                   | Степень |

    | Номер |----------------------------------------------------------------------------------------------| неодно -|

    | И Г Э | более|      |      |      |      | 0.5- | 0.25-|менее | 0.1- | 0.05- | 0.01- | 0.005-| менее | родно-  |

    |       |  10  | 10-5 | 5-2  | 2-1  |1-0.5 | 0.25 | 0.1  | 0.1  | 0.05 | 0.01  | 0.005 | 0.001 | 0.001 | сти,Сu  |

    | ------|------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+------ +---------|

    |   7б  |  1.68|   .72|   .36|   .44|  1.86| 25.98| 52.13|      |  8.10|  3.15 |  2.26 |  5.89 |       |   6.5   |

    |   7в  |      |      |   .01|   .26|  2.79| 52.67| 32.99|      |  4.31|  2.60 |  1.41 |  3.00 |       |   3.8   |

Таблица Б.8 - Ведомость модулей деформации грунта ( без коэффициента Пуассона )

    +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    | Номер | Сква- | Глубина  |                   | Модуль деформ.по компрес.испыт.в ин-лах нагрузок,кгс/см2  |

    |       | жина  | опробов.,| Влажность грунта  |-----------------------------------------------------------|

    | И Г Э |  N    |верх ин-ла|                   |-0.125 | -0.25 | -0.50 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |

    |-------+-------+----------+-------------------+-------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

    |    4а |  2485 |   4.00   |природная влажность|       |       |       |     | 163 | 176 |     |     |     |

    |    5а |  2485 |   2.00   |природная влажность|       |       |       |     | 124 | 154 |     |     |     |

    |    5а |  2485 |   6.00   |природная влажность|       |       |       |     | 167 | 179 |     |     |     |

    |    5а |  2485 |   8.00   |природная влажность|       |       |       |     | 141 | 143 |     |     |     |

    |    5а | 17485 |   1.90   |природная влажность|       |       |       |     | 151 | 165 |     |     |     |

    |    5а | 17485 |   3.90   |природная влажность|       |       |       |     | 116 | 132 |     |     |     |

    |    5а |152431 |   3.00   |природная влажность|       |       |       |     |   * |     |     |     |     |

    |    5б |147431 |   1.00   |природная влажность|       |       |       |     |  40 |     |     |     |     |

    |       |       |          |после водонасыщения|       |       |       |     |  40 |     |     |     |     |

    |    5б |148431 |   1.70   |природная влажность|       |       |       |     | 100 |     |     |     |     |

    |       |       |          |после водонасыщения|       |       |       |     | 100 |     |     |     |     |

    |    5б |149431 |   1.40   |природная влажность|       |       |       |     | 190 |     |     |     |     |

    |       |       |          |после водонасыщения|       |       |       |     | 190 |     |     |     |     |

    |    5б |149431 |   2.00   |природная влажность|       |       |       |     |  50 |  79 |     |     |     |

    |    5б |150431 |   1.60   |природная влажность|       |       |       |     |  79 |     |     |     |     |

    |       |       |          |после водонасыщения|       |       |       |     |  79 |     |     |     |     |

    |    5б |150431 |   2.00   |природная влажность|       |       |       |     |  40 |  66 |     |     |     |

    |    5б |151431 |   2.00   |природная влажность|       |       |       |     |  90 |     |     |     |     |

    |       |       |          |после водонасыщения|       |       |       |     |  90 |     |     |     |     |

    |    5в |151431 |   3.80   |природная влажность|       |       |       |     |  37 |  59 |     |     |     |

    |    7а | 46431 |   4.00   |природная влажность|       |       |       |     | 167 |     |     |     |     |

    |    7а | 46431 |   6.00   |природная влажность|       |       |       |     | 138 | 152 |     |     |     |

    |    7а | 47431 |   2.00   |природная влажность|       |       |       |     | 175 |     |     |     |     |

    |    7а |150431 |   3.00   |природная влажность|       |       |       |     |  74 | 105 |     |     |     |

    |    7а |150431 |   4.00   |природная влажность|       |       |       |     |  39 |  50 |     |     |     |

    |    7а |150431 |   5.00   |природная влажность|       |       |       |     |  34 |  50 |     |     |     |

    |    7а |152431 |   1.20   |природная влажность|       |       |       |     |  25 |     |     |     |     |

    |    7а |152431 |   2.20   |природная влажность|       |       |       |     |  23 |     |     |     |     |

    |    7б | 46431 |   2.00   |природная влажность|       |       |       |     | 171 | 294 |     |     |     |

    |    7б | 48431 |   2.00   |природная влажность|       |       |       |     | 203 |     |     |     |     |

     Примечание : * в выборку не включены значения, отбракованные как грубые ошибки

Таблица Б.9 - Нормативные значения модуля деформации грунтов и оценка выборки по ИГЭ
    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    |                      |   Модуль деформации по компрес. испыт.в ин-лах нагрузок,кгс/см |      СНиП      |

    |   Влажность грунта,  |----------------------------------------------------------------|  2.02.01 - 83  |

    |   критерии оценки    |-0.125|-0.25 |-0.50| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |1-2 * Мк|    табл. 1,3   |

    +----------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------------|

    |   Инженерно-геологического элемента N 4а                                                               |

    |Прир.влажн.(Компресс).|      |      |     |     | 163 | 176 |     |     |     |        |                |

    | С коэффиц. Пуассона  |      |      |     |     |  65 |  70 |     |     |     |   375  |      -         |

    | Число определений    |      |      |     |     |  1  |  1  |     |     |     |   -    |      -         |

    | Коэффициент вариации |      |      |     |     |0.00 |0.00 |     |     |     |   -    |      -         |

    |----------------------|                                                                |                |

    |   Инженерно-геологического элемента N 5а                                                               |

    |Прир.влажн.(Компресс).|      |      |     |     | 140 | 155 |     |     |     |        |                |

    | С коэффиц. Пуассона  |      |      |     |     |  70 |  77 |     |     |     |   308  |      -         |

    | Число определений    |      |      |     |     |  5  |  5  |     |     |     |   -    |      -         |

    | Коэффициент вариации |      |      |     |     | .15 | .12 |     |     |     |   -    |      -         |

    |----------------------|                                                                |                |

    |   Инженерно-геологического элемента N 5б                                                               |

    |Прир.влажн.(Компресс).|      |      |     |     |  84 |  73 |     |     |     |        |                |

    | С коэффиц. Пуассона  |      |      |     |     |  42 |  36 |     |     |     |   191  |      -         |

    | Число определений    |      |      |     |     |  7  |  2  |     |     |     |   -    |      -         |

    | Коэффициент вариации |      |      |     |     | .62 |0.00 |     |     |     |   -    |      -         |

    |----------------------|                                                                |                |

    |Водон.(Компрессионный)|      |      |     |     | 100 |     |     |     |     |        |                |

    | С коэффиц. Пуассона  |      |      |     |     |  50 |     |     |     |     |   227  |                |

    | Число определений    |      |      |     |     |  5  |     |     |     |     |   -    |                |

    | Коэффициент вариации |      |      |     |     | .55 |     |     |     |     |   -    |                |

    |   Инженерно-геологического элемента N 5в                                                               |

    |Прир.влажн.(Компресс).|      |      |     |     |  37 |  59 |     |     |     |        |                |

    | С коэффиц. Пуассона  |      |      |     |     |  19 |  30 |     |     |     |     0  |      -         |

    | Число определений    |      |      |     |     |  1  |  1  |     |     |     |   -    |      -         |

    | Коэффициент вариации |      |      |     |     |0.00 |0.00 |     |     |     |   -    |      -         |

    |----------------------|                                                                |                |

Таблица Б.10 - Нормативные значения модуля деформации грунтов
    +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    | Номер |                      |   Модуль деформации по компрес. испыт.в ин-лах нагрузок,кгс/см |      СНиП      |

    |       |   Влажность грунта   |----------------------------------------------------------------|  2.02.01 - 83  |

    | И Г Э |                      |-0.125|-0.25 |-0.50| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |1-2 * Мк|    табл. 1,3   |

    |-------+----------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------------|

    |  4а   |  Природной влажности |      |      |     |     |  65 |  70 |     |     |     |   375  |                |

    |  5а   |  Природной влажности |      |      |     |     |  70 |  77 |     |     |     |   308  |                |

    |  5б   |  Природной влажности |      |      |     |     |  42 |  36 |     |     |     |   191  |                |

    |_______|_ Водонасыщенный     _|_     |      |     |     |  50 |     |     |     |     |   227  |                |

    |  5в   |  Природной влажности |      |      |     |     |  19 |  30 |     |     |     |     0  |                |

    |  4б   |  Природной влажности |      |      |     |     |     |     |     |     |     |        |      138       |

    +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    | Номер |                      |   Модуль деформации по компрес. испыт.в ин-лах нагрузок,кгс/см |      СНиП      |

    |       |   Влажность грунта   |----------------------------------------------------------------|  2.02.01 - 83  |

    | И Г Э |                      |-0.125|-0.25 |-0.50| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |1-2 * Мк|    табл. 1,3   |

    |-------+----------------------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+----------------|

    |  4в   |  Природной влажности |      |      |     |     |     |     |     |     |     |        |      129       |

    |   8   |  Природной влажности |      |      |     |     |     |     |     |     |     |        |      159       |

Таблица Б.11 - Ведомость механических свойств грунта
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    |       |        |Глубина|            Сдвигающие усилия , кгс/см2, при нормальном       |     Показатели сдвига       |

    | Номер |Скважина|опробов|            давлении, кгс/см2, равном                         |                             |

    |  п/п  |   N    |(верх  |--------------------------------------------------------------|-----------------------------|

    |       |        |интерв)| 0.25 |  0.5 | 0.75 |  1   | 1.25 | 1.5  |  2   |  3   |  5   | Tan F |Fград.|Cкг/см2|  R   |

    |-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------|

                                           Инженерно - геологический элемент N 4а
    |    1  |  2485  |  4.00 |      |      |      | .750 |      |      |1.200 |1.650 |      |  .450 | 24.2 |  .300 | 1.00 |

    Число опред.         1                                                                                     1          |

    Максимальное        4.00                        .750                1.200  1.650           .450   24.2    .300        |

    Минимальное         4.00                        .750                1.200  1.650           .450   24.2    .300        |

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           Инженерно - геологический элемент N 5а
    |    1  |  2485  |  2.00 |      |      |      | .550 |      |      |1.000 |1.450 |      |  .450 | 24.2 |  .100 | 1.00 |

    |    2  |  2485  |  6.00 |      |      |      | .700 |      |      |1.200 |1.730 |      |  .515 | 27.3 |  .180 | 1.00 |

    |    3  |  2485  |  8.00 |      |      |      | .530 |      |      | .950 |1.350 |      |  .410 | 22.3 |  .123 | 1.00 |

    |    4  | 17485  |  2.00 |      |      |      | .650 |      |      |1.100 |1.550 |      |  .450 | 24.2 |  .200 | 1.00 |

    |    5  | 17485  |  4.05 |      |      |      | .750 |      |      |1.200 |1.650 |      |  .450 | 24.2 |  .300 | 1.00 |

    |    6  | 152431 |  2.80 |      |      |      | .500 |      |      |1.050 |1.500 |      |  .500 | 26.6 |  .017 | 1.00 |

    Число опред.         6                                                                                     6          |

    Максимальное        8.00                        .750                1.200  1.730           .515   27.3    .300        |

    Минимальное         2.00                        .500                 .950  1.350           .410   22.3    .017        |

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           Инженерно - геологический элемент N 5б
    |    1  | 147431 |  1.20 |      |      |      | .500 |      |      | .980 |1.300 |      |  .400 | 21.8 |  .127 |  .99 |

    |    2  | 148431 |  1.70 |      |      |      | .600 |      |      | .980 |1.400 |      |  .400 | 21.8 |  .193 | 1.00 |

    |    3  | 149431 |  1.40 |      |      |      | .650 |      |      |1.050 |1.400 |      |  .375 | 20.6 |  .283 | 1.00 |

    |    4  | 149431 |  2.00 |      |      |      | .550 |      |      | .980 |1.500 |      |  .475 | 25.4 |  .060 | 1.00 |

    |    5  | 150431 |  1.80 |      |      |      | .650 |      |      |1.130 |      |      |  .480 | 25.6 |  .170 | 1.00 |

    |    6  | 150431 |  2.20 |      |      |      | .500 |      |      |1.050 |1.400 |      |  .450 | 24.2 |  .083 |  .99 |

    |    7  | 151431 |  1.80 |      |      |      | .550 |      |      | .980 |1.500 |      |  .475 | 25.4 |  .060 | 1.00 |

    |    8  | 151431 |  2.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  .475 | 25.4 |  .060 |      |

    Число опред.         8                                                                                     8          |

    Максимальное        2.20                        .650                1.130  1.500           .480   25.6    .283        |

    Минимальное         1.20                        .500                 .980  1.300           .375   20.6    .060        |

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           Инженерно - геологический элемент N 5в
    |    1  | 151431 |  4.00 |      |      |      | .550 |      |      |1.130 |1.600 |      |  .525 | 27.7 |  .043 | 1.00 |

    Число опред.         1                                                                                     1          |

    +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    |       |        |Глубина|            Сдвигающие усилия , кгс/см2, при нормальном       |     Показатели сдвига       |

    | Номер |Скважина|опробов|            давлении, кгс/см2, равном                         |                             |

    |  п/п  |   N    |(верх  |--------------------------------------------------------------|-----------------------------|

    |       |        |интерв)| 0.25 |  0.5 | 0.75 |  1   | 1.25 | 1.5  |  2   |  3   |  5   | Tan F |Fград.|Cкг/см2|  R   |

    |-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+-------+------|

    Максимальное        4.00                        .550                1.130  1.600           .525   27.7    .043        |

    Минимальное         4.00                        .550                1.130  1.600           .525   27.7    .043        |

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Примечание : в выборку не включены анализы, отбракованные как грубые ошибки по V-критерию

Таблица Б.12 - Нормативные и расчетные показатели механических свойств грунта и оценка выборки по ИГЭ

    +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    |        |       Сдвигающие усилия , кгс/см2,при нормальном    | Угол внутреннего трения,град| Удельное сцепление , кгс/см2|

    |Статисти|       давлении кгс/см2, равном                      |-----------------------------|-----------------------------|

    |ческие  |-----------------------------------------------------|норма|при доверит.вероятности|норма|при доверит.вероятности|

    |критерии| 0.25| 0.5 |0.75 |  1  |1.25 | 1.5 |  2  |  3  |  5  |тивн.|0.85  0.90  0.95  0.98 |тивн.|0.85 |0.90 |0.95 |0.98 |

    |--------|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

    |        Инженерно-геологический элемент N 4а                                                                              |

    |Норматив|     |     |     | .750|     |     |1.200|1.650|     |24.23|     |     |     |     | .300|     |     |     |     |

    |N опред.|     |     |     |  1  |     |     |  1  |  1  |     |  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  |

    |К вариац|     |     |     |0.00 |     |     |0.00 |0.00 |     |                                                           |

    |        Инженерно-геологический элемент N 5а                                                                              |

    |Норматив|     |     |     | .613|     |     |1.083|1.538|     |24.82|23.17|22.75|22.11|21.29| .153| .079| .060| .032|     |

    |N опред.|     |     |     |  6  |     |     |  6  |  6  |     |  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  |

    |К вариац|     |     |     | .17 |     |     | .10 | .09 |     |                                                           |

    |        Инженерно-геологический элемент N 5б                                                                              |

    |Норматив|     |     |     | .571|     |     |1.021|1.417|     |22.95|22.00|21.77|21.41|20.95| .157| .116| .106| .091| .071|

    |N опред.|     |     |     |  7  |     |     |  7  |  6  |     |  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  |

    |К вариац|     |     |     | .11 |     |     | .06 | .05 |     |                                                           |

    |        Инженерно-геологический элемент N 5в                                                                              |

    |Норматив|     |     |     | .550|     |     |1.130|1.600|     |27.70|     |     |     |     | .043|     |     |     |     |

    |N опред.|     |     |     |  1  |     |     |  1  |  1  |     |  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  |

    |К вариац|     |     |     |0.00 |     |     |0.00 |0.00 |     |                                                           |

    |        Инженерно-геологический элемент N 8                                                                               |

    |Норматив|     |     |     |     |     |     |     |     |     |16.30|16.30|     |14.80|     | .451| .451|     | .301|     |

    |N опред.|     |     |     |     |     |     |     |     |     |  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  |

    |К вариац|     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                           |

Таблица Б.13 - Нормативные и расчетные значения характеристик сопротивления сдвигу грунта
    +-------------------------------------------------------------------------------------------------+

    |       |                                 |Нотмативное|    Расчетные значения характеристик       |

    | Номер |   Наименование характеристики   | значение  |    при  доверительной   вероятности       |

    | И Г Э |                                 |характерис-|-------------------------------------------|

    |       |                                 |   тики    |   0.85   |   0.90   |   0.95   |   0.98   |

    |-------+---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------|

    |       |Удельное сцепление грунта,кгс/см2|    .300   |          |          |          |          |

    |   4а  |Тангенс угла внутреннего трения  |    .450   |          |          |          |          |

    |_______|Угол внутреннего трения, градус _|_ 24.23   _|_        _|_        _|_        _|_        _|

    |       |Удельное сцепление грунта,кгс/см2|    .153   |    .079  |    .060  |    .032  |          |

    |   5а  |Тангенс угла внутреннего трения  |    .463   |    .428  |    .419  |    .406  |    .390  |

    |_______|Угол внутреннего трения, градус _|_ 24.82   _|_ 23.17  _|_ 22.75  _|_ 22.11  _|_ 21.29  _|

    |       |Удельное сцепление грунта,кгс/см2|    .157   |    .116  |    .106  |    .091  |    .071  |

    |   5б  |Тангенс угла внутреннего трения  |    .423   |    .404  |    .399  |    .392  |    .383  |

    |_______|Угол внутреннего трения, градус _|_ 22.95   _|_ 22.00  _|_ 21.77  _|_ 21.41  _|_ 20.95  _|

    |       |Удельное сцепление грунта,кгс/см2|    .043   |          |          |          |          |

    |   5в  |Тангенс угла внутреннего трения  |    .525   |          |          |          |          |

    |_______|Угол внутреннего трения, градус _|_ 27.70   _|_        _|_        _|_        _|_        _|

    |       |Удельное сцепление грунта,кгс/см2|    .451   |    .451  |          |    .301  |          |

    |   8   |Тангенс угла внутреннего трения  |    .292   |    .292  |          |    .264  |          |

    |_______|Угол внутреннего трения, градус _|_ 16.30   _|_ 16.30  _|_        _|_ 14.80  _|_        _|

Таблица Б.14 - Ведомость результатов химического анализа водной вытяжки из образцов по обьекту

     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

     |NN |N разр.| Глубина |Форм|                      В 100 граммах абсолютно сухой породы                       |    |

     |п/п|  или  |   см    |выр.|---------------------------------------------------------------------------------| pH |

     |   | Cква -|  ( м )  |ана-|плотный|  щелочность |      |      |      |      |по разн|фотом.|  SO4 |  Сумма  |    |

     |   | жины  | от - до |лиза|остаток| CO3"   HCO3'|  Cl' | SO4" |  Ca  |  Mg  |  Na+K | Na+K |токсич|токс.сол.|    |

     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

        1    1      0 -   2  %      .085          .061   .020   .008   .005   .004    .027                   .09    8.1

                            экв                  1.00    .56    .17    .24    .30    1.19           .17

        2    2      0 -   2  %      .179          .055   .027   .058   .009   .004    .048                   .14    8.1

                            экв                   .90    .76   1.20    .44    .32    2.11          1.20

        3    3      0 -   2  %      .067          .046   .019   .004   .012   .002    .015                   .03    8.1

                            экв                   .75    .54    .08    .58    .14     .65           .08

        4    4      0 -   2  %      .059          .021   .017   .014   .004   .002    .018                   .04    7.7

                            экв                   .35    .48    .29    .18    .14     .79           .29

        5    5      0 -   2  %      .089          .058   .020   .014   .004   .006    .025                   .09    8.1

                            экв                   .95    .56    .30    .20    .52    1.09           .30
        6    6      0 -   2  %      .135   .000   .073   .027   .010   .004   .001    .044                   .12    8.2

                            экв            .01   1.20    .76    .21    .20    .06    1.93           .21

        7    7      0 -   2  %      .065          .031   .018   .004   .008   .000    .016                   .03    7.5

                            экв                   .50    .52    .09    .40    .02     .69           .09

        8    8      0 -   2  %      .071          .037   .026   .005   .011   .002    .017                   .03    7.8

                            экв                   .60    .72    .10    .54    .14     .75           .10

     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

     |NN |N разр.| Глубина |Форм|                      В 100 граммах абсолютно сухой породы                       |    |

     |п/п|  или  |   см    |выр.|---------------------------------------------------------------------------------| pH |

     |   | Cква -|  ( м )  |ана-|плотный|  щелочность |      |      |      |      |по разн|фотом.|  SO4 |  Сумма  |    |

     |   | жины  | от - до |лиза|остаток| CO3"   HCO3'|  Cl' | SO4" |  Ca  |  Mg  |  Na+K | Na+K |токсич|токс.сол.|    |

     +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

        9    9      0 -   2  %      .074          .043   .020   .005   .011   .002    .014                   .03    7.8

                            экв                   .70    .56    .09    .56    .18     .61           .09

       10    10     0 -   2  %      .076          .043   .021   .002   .012   .001    .015                   .02    7.8

                            экв                   .70    .60    .05    .60    .08     .67           .05

       11    11     0 -   2  %      .068          .046   .021   .003   .012   .001    .016                   .03    7.9

                            экв                   .75    .58    .06    .58    .10     .71           .06

       12    12     0 -   2  %      .066          .046   .019   .003   .010   .002    .016                   .03    8.0

                            экв                   .75    .54    .06    .52    .14     .69           .06

       13    13     0 -   2  %      .266   .004   .131   .051   .026   .004           .093                   .24    9.0

                            экв            .12   2.15   1.45    .53    .22           4.03           .53

       14    17     0 -   2  %      .076          .055   .019   .005   .006   .001    .026                   .07    7.5

                            экв                   .90    .54    .10    .30    .08    1.13           .10

       15    20     0 -   2  %      .064          .027   .023   .008   .005   .001    .021                   .04    7.8

                            экв                   .44    .65    .17    .25    .08     .91           .17

       16    22     0 -   2  %      .072          .044   .019   .008   .010   .002    .018                   .04    7.8

                            экв                   .72    .54    .17    .50    .16     .78           .17

       17    24     0 -   2  %      .065          .043   .019   .003   .011   .001    .014                   .03    7.9

                            экв                   .70    .54    .06    .55    .08     .61           .06

       18    26     0 -   2  %      .061          .040   .017   .003   .010   .001    .040                   .05    7.9

                            экв                   .66    .48    .06    .50    .08    1.74           .06

       19    29     0 -   2  %      .072          .049   .020   .004   .010   .003    .017                   .04    8.0

                            экв                   .80    .56    .08    .50    .25     .74           .08

       20    32     0 -   2  %      .064          .037   .022   .003   .010   .001    .016                   .03    8.0

                            экв                   .61    .62    .06    .50    .08     .70           .06

       21    35     0 -   0  %      .067          .046   .020   .002   .012   .001    .015                   .03    8.0

                            экв                   .75    .56    .04    .60    .08     .65           .04

       22    37     0 -   2  %      .050          .018   .020   .005   .005   .001    .015                   .02    7.3

                            экв                   .30    .56    .10    .25    .08     .65           .10

       23    39     0 -   2  %      .061          .040   .019   .003   .008   .003    .014                   .04    7.8

                            экв                   .66    .54    .06    .40    .25     .61           .06

       24    43     0 -   2  %      .063          .044   .019   .002   .011   .001    .014                   .03    7.7

                            экв                   .72    .54    .04    .55    .08     .61           .04

       25    47     0 -   2  %      .067          .050   .018   .002   .011   .003    .013                   .03    7.9

                            экв                   .82    .51    .04    .55    .25     .57           .04

       26    50     0 -   2  %      .066          .044   .021   .003   .012   .001    .015                   .03    7.9

                            экв                   .72    .59    .06    .60    .08     .65           .06

       27    53     0 -   2  %      .062          .040   .019   .002   .013   .001    .012                   .02    7.9

                            экв                   .66    .54    .04    .65    .08     .52           .04

       28    55     0 -   2  %      .062          .052   .007   .011   .009   .005    .009                   .05    8.1

                            экв                   .85    .20    .23    .45    .41     .39           .23

       29    56     0 -   2  %      .059          .058   .009   .002   .015   .002    .008                   .02    8.2

                            экв                   .95    .25    .04    .75    .16     .35           .04

Таблица Б.15 - Степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из бетона и железобетона

     ---------------------------------------------------------------------------------------------

     |   |     | Глубина | Марка |                   Степень агрессивности                       |

     |   |     |         |       |---------------------------------------------------------------|

     |N N|Номер| взятия  | бетона|          сульфатов для бетонов на             | хлоридов для  |

     |   |     |         |       |-----------------------------------------------|  бетонов на   |

     |п/п|выра-| образца,|по водо|портландцементе|портландцементе|сульфатостойких|портландцементе|

     |   |     |         |       |               |       по      |               |шлакопортланд- |

     |   |ботки|  cм (м) |непрони|       по      | ГОСТ 10178-76 |    цементах   |  цементе по   |

     |   |     |         |       |               | с содержанием |               | ГОСТ 10178-76 |

     |   |     |---------|цаемос-| ГОСТ 10178-76 |C3S<65%,C3A<7%,|       по      |и сульфатостой-|

     |   |     |    |    |       |               |  C3A+C4AF<22% |               |ких цементах по|

     |   |     | от | до |ти     |               |и шлакопортланд| ГОСТ 22266-76 | ГОСТ 22266-76 |

     |   |     |    |    |       |               |цементе        |               |               |

     ---------------------------------------------------------------------------------------------

        1   1   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

        2   2   0.0   2.0     W4         Слабая                                         Слабая

        3   3   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

        4   4   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

        5   5   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

        6   6   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

        7   7   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

        8   8   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

        9   9   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       10  10   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       11  11   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       12  12   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       13  13   0.0   2.0     W4                                                        Слабая

       14  17   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       15  20   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       16  22   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       17  24   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       18  26   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       19  29   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       20  32   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       21  35   0.0   0.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       22  37   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       23  39   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       24  43   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       25  47   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       26  50   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       27  53   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       28  55   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

       29  56   0.0   2.0                Грунты не агрессивны по всем показателям

